Top of Form spg tens teb flex cte hdt T max t. con Ul 94 Di St CPVC 1.52 8200 27 15000 3.7 217°F 200°F 1.0 V-0 1250 Fluorosint 500 PTFE 2.32 1100 10 2200 2.4 270°F 500°F 5.3 V-0 275 Halar ECTFE 1.68 7000 200 -- 5.6 240°F 300°F 1.1 V-0 500 Ketron HPV (bearing PEEK) 1.44 11000 2 27500 1.7 383°F 482°F 1.7 V-0 -- Kynar PVDF 1.77 6300 50 9700 6.6 230°F 300°F 1.2 V-0 1700 PEEK (unfilled) 1.31 16000 20 25000 2.6 320°F 480°F 1.8 V-0 480 PEEK (15% gf) 1.4 17600 3.2 25700 1.3 480°F 480°F 3.0 V-0 -- PEEK (20% gf) 1.45 18800 2.2 27500 1.3 580°F 480°F 3.0 V-0 -- PEEK (30% gf) 1.54 22800 1.6 33800 1.2 600°F 480°F 3.0 V-0 175 PEEK (30% cf) 1.41 26000 1 38000 1.0 550°F 500°F 6.4 V-0 32 PEEK (bearing) 1.44 11000 3 27500 1.7 385°F 485°F 1.7 V-0 -- Phenolic G-5/G-9 1.85 44000 -- 50000 0.8 -- 285°F 2.0 V-0 300 Semitron 500 (PTFE) 2.30 1100 10 2200 5.7 270°F 500°F 5.3 V-0 390 PTFE Teflon (unfilled) 2.16 3900 300 -- 7.5 132°F 500°F 1.7 V-0 285 PTFE Teflon (25% gf) 2.25 2100 270 1950 6.4 150°F 500°F 3.1 V-0 -- PTFE Teflon (25% cf) 2.08 1900 75 2300 6.0 150°F 500°F 4.5 V-0 -- Bottom of Form